BỘ CÔNG NGHIỆP	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/1998/QĐ-BCN	 					    	Hà nội, ngày 14  tháng  01  năm 1998

- QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

- Ban hành tiêu chuẩn ngành

- BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính  phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Pháp lệnh chất lượng hàng hóa đã được Hội đồng Nhà nước thông qua ngày 27/12/1990;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Công nghệ và Chất lượng sản phẩm và Tổng giám đốc Tổng Công ty Dệt May Việt Nam,

- QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành tiêu chuẩn ngành 24-TCN-01-98 Sợi polyeste pha bông - Yêu cầu kỹ thuật.

Điều 2: Tiêu chuẩn có hiệu lực từ ngày 01/6/1998;

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Quản lý Công nghệ và Chất lượng sản phẩm, Tổng giám đốc Tổng Công ty Dệt May Việt Nam và các cơ sở sản xuất kinh doanh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

- K/T BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Thứ trưởng

Nơi nhận:

- Như điều 2, (để thi hành)

- Trung tâm TCCL Bộ KHCNMT

- Lưu VP, CNCL. 	             Lê Quốc Khánh

TCN	TIÊU CHUẨN NGÀNH

- 24 TCN-01-98

- VẬT LIỆU DỆT

- SỢI DỆT

- SỢI POLYESTE PHA BÔNG - YÊU CẦU KỸ THUẬT

- HÀ NỘI - 1997

- 24 TCN-01-98

- LỜI NÓI ĐẦU:

- 24 TCN 01-98 do Viện Kinh tế - Kỹ thuật Dệt - May biên soạn24 TCN-01-98

- Vụ Quản lý Công nghệ và Chất lượng sản phẩm - Bộ Công nghiệp đề nghị

- và được Bộ Công nghiệp ban hành theo quyết định số 03-1998/QĐ-BCN

- ngày 14 tháng 01 năm 1998

- 24 TCN-01-98

- VẬT LIỆU DỆT

- SỢI DỆT

- SỢI POLYESTE PHA BÔNG - YÊU CẦU KỸ THUẬT

- Polyester Cotton Blended yarns

- Specifications

- 1. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Tiêu chuẩn này áp dụng cho sợi đơn polyeste pha bông được sản xuất

- trên hệ máy kéo sợi nồi khuyên chải thô, chải kỹ với các tỉ lệ pha

- polyeste/bông tính bằng % là: 65/35, 67/33 và 83/17 dùng để xe chỉ

- và dệt vải may mặc.

- 24 TCN-01-98

- 2. YÊU CẦU KỸ THUẬT

- 2.1. Các chỉ tiêu cơ lý:

Chất lượng sợi theo các chỉ tiêu cơ lý đựoc phân thành 4 cấp: cấp ưu,

cấp 1, cấp 2 và cấp 3 theo qui định trong các bảng phân cấp sợi sau:

- Bảng 1: 	Bảng phân cấp sợi theo chỉ tiêu cơ lý của sợi polyeste pha bông

chải thô dùng cho dệt thoi, tỉ lệ pha 83/17.

- Bảng 2: 	Bảng phân cấp sợi theo chỉ tiêu cơ lý của sợi polyeste pha bông

chải kỹ dùng cho dệt thoi, tỉ lệ pha 65/35 và 67/33.

- Bảng 3: 	Bảng phân cấp sợi theo chỉ tiêu cơ lý của sợi polyeste pha bông

chải kỹ dùng cho dệt thoi, tỉ lệ pha 83/17.

- Bảng 4: 	Bảng phân cấp sợi theo chỉ tiêu cơ lý của sợi polyeste pha bông

chải thô kỹ dùng cho dệt kim, tỉ lệ pha 65/35 và 67/33.

- Bảng 5: 	Bảng phân cấp sợi theo chỉ tiêu cơ lý của sợi polyeste pha bông

chải kỹ dùng cho dệt kim, tỉ lệ pha 83/17

- 2.2. Các chỉ tiêu ngoại quan:

- 2.2.1. Chất lượng sợi theo các chỉ tiêu ngoại quan được phân thành 4 cấp:

- cấp ưu, cấp 1, cấp 2 và cấp 3 theo qui định trong các bảng phân cấp

- sợi sau:

- Bảng 6: 	Bảng phân cấp sợi theo chỉ tiêu ngoại quan của sợi polyeste pha

- bông chải thô dùng cho dệt thoi, tỉ lệ pha 83/17.

- Bảng 7: 	Bảng phân cấp sợi theo chỉ tiêu ngoại quan của sợi polyeste pha

- bông chải kỹ dùng cho dệt thoi, tỉ lệ pha 65/35 và 67/33.

- Bảng 8: 	Bảng phân cấp sợi theo chỉ tiêu ngoại quan của sợi polyeste pha

- bông chải kỹ dùng cho dệt thoi, tỉ lệ pha 83/17.

- 24 TCN-01-98

- Bảng 9: 	Bảng phân cấp sợi theo chỉ tiêu ngoại quan của sợi polyeste pha

- bông chải kỹ dùng cho dệt kim, tỉ lệ pha 65/35 và 67/33.

- Bảng 10:Bảng phân cấp sợi theo chỉ tiêu ngoại quan của sợi polyeste pha

- bông chải kỹ dùng cho dệt kim, tỉ lệ pha 83/17.

- 2.2.2. Trường hợp cơ sở sản xuất không có máy thử độ đều Uster, nếu có

- sự thỏa thuận giữa các bên hữu quan, cho phép phân cấp ngoại quan sợi

- theo chỉ tiêu số hạt kết tạp/1 g sợi theo phụ lục A và B của tiêu chuẩn này.

- 2.3. Phân hạng chất lượng sợi:

- 2.3.1. Phối hợp cấp cơ lý và cấp ngoại quan, sợi được phân thành 4 hạng:

- hạng ưu, hạng I, hạng II và hạng III theo qui định như bảng 11.

- 2.3.2. Sợi có các chỉ tiêu cơ lý hoặc ngoại quan dưới cấp 3 là sợi không

- đạt tiêu chuẩn.

- 2.3.3. Quả sợi không được phép có các khuyết tật sau:

- - Sợi lẫn chi số.

- - Sợi dính dầu, bẩn, mốc.

- - Sợi quấn sai qui cách.

- - Sai lệch khối lượng búp sợi to với khối lượng qui định vượt quá 5%.

- 24 TCN-01-98

- 3. PHƯƠNG PHÁP THỬ

- Các chỉ tiêu cơ lý và ngoại quan của sợi được xác định theo các

phương pháp sau:

1. Lấy mẫu và mẫu thử theo TCVN 5783-94

2. Điều kiện khí hậu để thử theo TCVN 1748-91

3. Xác định độ nhỏ theo TCVN 5785-94

4. Xác định độ bền - độ dãn khi kéo đứt sợi đơn theo TCVN 5787-94

5. Xác định độ săn sợi theo TCVN 5788-94

6. Xác định độ không đều khối lượng Uster TCVN 5364-91

7. Xác định độ khuyết tật trên máy Uster theo TCVN 5442-91

8. Xác định số hạt kết tạp/g theo TCVN 5790-94

- Bảng 1: BẢNG PHÂN CẤP SỢI THEO CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA SỢI POLYESTE PHA BÔNG

CHẢI THÔ DÙNG CHO DỆT THOI VỚI TỈ LỆ PHA 83/17

| Độ nhỏ danh nghĩa tính theo đơn vị |  |  | Cấp cơ lý | Chỉ số sợi |  | Độ bền tương đối tính bằng cN/tex, không nhỏ hơn | Hệ số biến sai độ bền đứt sợi đơn (CV) tính bằng % không lớn hơn | Độ biến thiên khối lượng Uster (U) tính bằng % không lớn hơn | Độ săn sợi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tex | Nm | Ne |  | Sai lệch chi số giữa qui chuẩn và danh nghĩa (Ne) tính bằng % không lớn hơn | Hệ số biến sai chi số (CV) tính bằng % không lớn hơn |  |  |  | Sai lệch độ săn (k), tính bằng % | Hệ số biến sai độ săn tính bằng % không lớn hơn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| từ | từ | từ | ưu |  2,0 | 2,2 | 19,8 | 13,1 | 13,2 |  | 3,2 |
| 11,8 | 85,0 | 49,0 | 1 |  2,0 | 2,4 | 19,0 | 13,5 | 13,6 |  3,5 | 3,6 |
| đến | đến | đến | 2 |  2,3 | 2,7 | 18,0 | 14,0 | 14,1 |  | 4,1 |
| 15,2 | 66,0 | 39,0 | 3 |  2,5 | 3,0 | 17,0 | 14,5 | 14,6 |  | 4,6 |
| từ | từ | từ | ưu |  2,0 | 2,1 | 20,8 | 12,6 | 13,1 |  | 3,4 |
| 15,3 | 65,0 | 38,0 | 1 |  2,0 | 2,4 | 20,0 | 13,0 | 13,5 |  3,5 | 3,6 |
| đến | đến | đến | 2 |  2,3 | 2,7 | 19,0 | 13,5 | 14,0 |  | 4,1 |
| 21,3 | 47,0 | 27,0 | 3 |  2,5 | 3,0 | 18,0 | 14,0 | 14,5 |  | 4,6 |

- Bảng 2: BẢNG PHÂN CẤP SỢI THEO CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA SỢI POLYESTE PHA BÔNG

CHẢI KỸ DÙNG CHO DỆT THOI VỚI TỈ LỆ PHA 65/35 VÀ 67/33

| Độ nhỏ danh nghĩa tính theo đơn vị |  |  | Cấp cơ lý | Chỉ số sợi |  | Độ bền tương đối tính bằng cN/tex, không nhỏ hơn | Hệ số biến sai độ bền đứt sợi đơn (CV) tính bằng % không lớn hơn | Độ biến thiên khối lượng Uster (U) tính bằng % không lớn hơn | Độ săn sợi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tex | Nm | Ne |  | Sai lệch chi số giữa qui chuẩn và danh nghĩa (Ne) tính bằng % không lớn hơn | Hệ số biến sai chi số (CV) tính bằng % không lớn hơn |  |  |  | Sai lệch độ săn (k), tính bằng % | Hệ số biến sai độ săn tính bằng % không lớn hơn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| từ | từ | từ | ưu |  1,5 | 2,1 | 19,8 | 13,1 | 13,1 |  | 3,2 |
| 9,8 | 102,0 | 60,0 | 1 |  2,0 | 2,4 | 19,0 | 13,5 | 13,5 |  3,0 | 3,5 |
| đến | đến | đến | 2 |  2,2 | 2,7 | 18,0 | 14,0 | 14,0 |  | 4,0 |
| 11,9 | 84,0 | 50,0 | 3 |  2,5 | 3,0 | 17,0 | 14,5 | 14,5 |  | 4,5 |
| từ | từ | từ | ưu |  1,5 | 2,0 | 20,8 | 12,6 | 12,4 |  | 3,2 |
| 12,0 | 83,0 | 49,0 | 1 |  2,0 | 2,3 | 20,0 | 13,0 | 12,8 |  3,0 | 3,5 |
| đến | đến | đến | 2 |  2,2 | 2,6 | 19,0 | 13,5 | 13,5 |  | 4,0 |
| 15,2 | 66,0 | 39,0 | 3 |  2,5 | 2,9 | 18,0 | 14,0 | 14,3 |  | 4,5 |
| từ | từ | từ | ưu |  1,5 | 2,0 | 21,3 | 12,1 | 11,8 |  | 3,2 |
| 15,3 | 65,0 | 38,0 | 1 |  2,0 | 2,3 | 20,5 | 12,5 | 12,5 |  3,0 | 3,5 |
| đến | đến | đến | 2 |  2,2 | 2,6 | 19,5 | 13,0 | 13,2 |  | 4,0 |
| 21,3 | 47,0 | 27,0 | 3 |  2,5 | 2,9 | 18,5 | 13,5 | 14,0 |  | 4,5 |